STB.15. PRACE IZOLACYJNE

CPV             45320000-6   , 45320000-6

B.15.00.00

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.2. Zakres  stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  
B.15.02.00 Izolacja fundamentów pod nowe elementy w budynków

B.15.03.00 Izolacja ścian poniżej terenu

B.15.04.00 Izolacja posadzek

B.15.05.00 Izolacje termiczne

B.15.06.00 Izolacje akustyczne ścian i sufitów określone w projekcie akustyki

B.15.07.00 Izolacja wełną mineralną twardą.

B.15.08.00 Folie dachowe .

B.15.09.00 Hydroizolacja tarasu (system Dieterman)

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie. Papy muszą spełniać warunek dla pokryć 2-3% spadku dachu.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.l.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych

w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane

w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/40C na

tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia
się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

• wymiary papy w rolce

- długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m

- szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

* Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.

* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120
cm od grzejników.

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mięknienia - 60-80°C

- temperatura zapłonu - 200°C

- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Folia polietylenowa podposadzkowa czarna

Grubość folii nie może być mniejsza od 0,3 mm

2.2.7. Taśma uszczelniająca Waterstop-RX

Waterstop-RX jest plastyczną taśmą bentonitowo-kauczukową, stosowaną do uszczelniania przeciwwodnego przerw technologicznych w betonowaniu. Pęcznienie taśmy zapewnia trwale uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody.

Zasadniczym składnikiem taśm Waterstop-RX jest bentonit sodowy Volclay, który pod wpływem wody pęcznieje w stanie swobodnym nawet szesnastokrotnie. Umieszczenie taśmy w zamkniętej przestrzeni betonu ogranicza mu swobodę pęcznienia, a powstały po uwodnieniu żel staje się znakomitą, aktywną barierą wodoszczelną. Dodatkowo, wytworzone znaczne ciśnienie pęcznienia sprawia, że rysy i pory betonu w otoczeniu taśmy zostają wypełnione i uszczelnione

Właściwości fizyczne taśm Waterstop-RX.

| właściwości | metoda badań | wielkość |
| --- | --- | --- |
| ciężar wtas'ciwy | ASTM D-71 | 1,57 g/cm3 |
| temperatura mięknienia | ASTM D-30 | nie dotyczy |
| stopień penetracji | ASTM D-217 |  |
|  | 150GTL | 58 |
|  | 300GTL | 85 |
| temperatura zapłonu | ASTMD93-97 | 185"C |
| ciśnienie max. (RX 101) | Test cis. hydrost. | 7bar |
| przyspieszane starzenie | 4 godz. w 100°C | stała w 99% |
| opór przepływu | w złączu betonów. |  |
|  | w 57''C przez 7 dni | bez przepływu |
| temperatury przy instalacji |  | -15" do 52°C |
| temperatury eksploatacyjne | -40" do 100'C |
| sposób przytwierdzania | gwoździe lub klej |
| okres przechowywania | bez ograniczeń |

2.3. Materiały do izolacji ścian zewnętrznych

2.3.1.Superflex 10

Użyty materiał powinien mieć parametry nie gorsze niż :

| Rodzaj | 2-składnikowa masa reakcyjna |
| --- | --- |
| Skład | tworzywa sztuczne, bitum |
| Rozpuszczalniki | brak |
| Włókna azbestowe | brak |
| Konsystencja | po wymieszaniu pasta |
| Kolor | czarny |
| Gęstość gotowej mieszanki | ok. 0,7 kg/dm3 |
| Czas możliwej obróbki w temp. +20 oC | 1 do 2 godzin |
| Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania | + 3 oC do + 35oC |
| Temperatura materiału w trakcie stosowania | + 10 oC do + 30oC |
| Zużycie | 4, 5 lub 6 l/m2 w zależności od obciążenia wodą |
| Sposób nakładania | gładka kielnia, gumowa ściągaczka |
| Czas schnięcia przy + 20 oC i 70% wilgotności względnej powietrza | ok. 3 dni |
| Sucha pozostałość | ok. 90% objętości |
| Temperatura mięknienia wg metody R. und K. | ok. + 130 oC |
| Wodoszczelność | do co najmniej 7 bar (patrz atest) |
| Środek czyszczący | w stanie świeżym - woda |
| Środek czyszczący | po przeschnięciu - rozcieńczalnik T |
| Przechowywanie w pomieszczeniach chłodnych, suchych, w temperaturach dodatnich | co najmniej 6 m-cy |
| Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia wg przepisów dotyczących materiałów roboczych | brak |
| Klasa zagrożenia wg VbF i ADR | żadna |

2.3.1.Eurolan 3 K

Użyty materiał jest preparatem gruntującym i powinien mieć parametry nie gorsze niż :

| Baza | emulsja bitumiczna |
| --- | --- |
| Rozpuszczalnik | nie występuje |
| Barwa | czarna, brunatna |
| Konsystencja | ciekła |
| Gęstość | ok. 1,0 kg/dm3 |
| Sposób nanoszenia | pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk |
| Zużycie | w zależności od sposobu zastosowania |
| Sucha pozostałość | ok. 60% |
| Czas schnięcia | zależnie od temperatury i zastosowania |
| Zakres temperatur podczas stosowania | od +4oC |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej uH2O | ok. 800 |
| Środek czyszczący | rozcieńczalnik T |
| Rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym | woda |

2.4. Materiały do izolacji termicznych 
2.4.1. Płyty styropianowe.

Styropian odmiany FS 20 samogasnący. Do ocieplenia posadzek i stropów o gęstości min. 20 kg/m3.

a) Wymagania

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.

- wymiary:

- długość - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

- szerokość -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c) Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od ognia.

d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisami
BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Styropian ekstrudowany.

Dane techniczne :

Baza : wytłaczany polistyren

Wymiar : 1250 x 600 mm

Grupa przewodności cieplnej : 035

2.4.3. Wełna mineralna do izolacji dachu

Parametry wyrobu

- Współczynnik przewodzenia ciepła
 < 0,040 W/m-K (w temp. 20°C)

- Nasiąkliwość

nasiąkliwość objętościowa badana metodą całkowitego zanurzenia w wodzie po dwóch godzinach < 3 %

- Klasyfikacja ogniowa
wyrób niepalny

4. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku dla płyt o grubości 50 mm

| pasmo częstotliwości | 100-250 Hz | 630-2000 Hz | 2500-5000 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| wymóg | 0,1-0,6 | S 0,7 | 0,6-0,8 |
| pomiar | 0,1 - 0,61 | >0,69 | >0,9 |

2.5. Folie

2.5.1 Folia paroizolacyjna

Parametry wyrobu

1. Paroprzepuszczalność pary wodnej przez 24 godziny  2,0 - 2,5 g/m2

2. Zmiana wymiarów liniowych w temperaturze 80°C max.+/- 1%

3. Zakres temperatur temperatura stosowania od -30°C do +85°C

4. Wytrzymałość na zerwanie
wzdłużna ok. 80 N/m
poprzeczna ok. 50 N/m

5. Naprężenia zrywające
wzdłużne ok. 13 kPa
poprzeczne ok. 11 kPa

Folia paroizolacyjna jest składana, zwijana i pakowana w rolki (nawijana na bobiny o długości maksymalnie 1,7m). Rolki są pakowane na palety, maksymalnie 1000 kg na jedną paletę (przelicznik: 1 kg folii =5,43 m2).

2.6 Izolacje akustyczne

Wszystkie materiały muszą być zgodne parametrami podanymi w projekcie akustyki

3. Sprzęt.

Można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót.
5.1.Izolacje przeciwwilgociowe B.15.01.00

5.1.1. Przygotowanie podkładu.

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią
z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.1.4. Izolacje ścian zewnętrznych

W czasie obróbki materiału SUPERFLEX 10 należy przestrzegać zasad zawartych w "Wytycznych do planowania i wykonywania uszczelnień budowli stykających się z gruntem za pomocą modyfikowanych tworzywami sztucznymi powłok bitumicznych" Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem ,aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin.

Stosowanie zaczyna się od przygotowania podłoża.  Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należy przed powlekaniem wypełnić odpowiednią zaprawą, Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od kurzu, smoły i innych materiałów powlekających. Podłoża bitumiczne nadają się do obróbki za wyjątkiem zawierających środki zmiękczające.
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem EUROLAN 3 K, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału przy pomocy gładkiej kielni.
Można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przy powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i przy cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. 
W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą modyfikowaną tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążącą zaprawą naprawczą. Przy zaspoinowanym murze nie jest potrzebna warstwa tynku. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. Nakładanie materiału następuje, zgodnie z ogólnymi wytycznymi, w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi tzw. szpachlowanie drapane, wypełniające wszelkie ubytki w podłożu. Kontrola grubości nakładanej warstwy uszczelnienia następuje poprzez pomiar ilości zużywanego materiału i grubości świeżo nałożonej warstwy.

5.2. Izolacje termiczne B.19.02.00

- . Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

- . Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowe przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

- . W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6.  Kontrola Jakości.

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robot.

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez Wykonawcę.

8.2.Roboty wg 19.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- zagruntowanie podłoża,

- wykonanie izolacji wraz z ochroną,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175. Płyty styropianowe.

Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.